Załącznik nr 12 do SIWZ

WYKAZ OBIEKTÓW MUZEUM POLSKIEJ TECHNIKI WOJSKOWEJ – ODDZIAŁU MWP

DO KONSERWACJI ORAZ PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH

WYKAZ OBIEKTÓW:

- Wnętrze działa samobieżnego ISU-122 wraz z pokrywami oraz tylną częścią jarzma działa i działa (elementy znajdujące się wewnątrz).

- Kadłub czołgu T-34/76.

- 152 mm armato- haubica wz. 37.

PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH:

A. Czyszczenie strumieniowo-ścierne, malowanie natryskowe farbą podkładową wnętrza działa samobieżnego ISU-122 wraz z pokrywami oraz tylnej części jarzma działa i działa (elementy znajdujące się wewnątrz).

B. Czyszczenie strumieniowo-ścierne i malowanie natryskowe farbą podkładową kadłuba czołgu T-34/76.

C. Czyszczenie strumieniowo-ścierne i malowanie natryskowe farbą podkładową 152 mm armato- haubicy wz. 37.

Czyszczenie strumieniowo-ścierne należy przeprowadzić, przy użyciu materiałów ściernych gwarantujących zachowanie bezpieczeństwa dla oczyszczanych elementów oraz minimalnej ingerencji w ich strukturę.

Stopień czystości: Sa 2 zgodny z PN-ISO 8501-1 :1996.

Malowanie podkładowe obiektów objętych wykazem dwuskładnikową farbą epoksydową na bazie fosforanu cynku.

Grubość powłoki lakierniczej minimum 80 mikronów.

Wykonawca zobowiązuje się spełnić wszystkie wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 16 grudnia 2002 r. i zagwarantować bezpieczeństwo w czasie prowadzenia prac oraz przygotować  odpowiednie stanowisko do realizacji zamówienia.

Miejsce prowadzenia prac:

Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej

Oddział Muzeum Wojska Polskiego

02-920 Warszawa

ul. Powsińska 13