Załącznik nr 20 do SIWZ

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

NAPRAWA OPŁÓTNIENIA ORAZ MALOWANIE SAMOLOTU TS-8 „BIES”

- demontaż osłon podwozia, klap, lotek i sterów

- wymiana zniszczonego poszycia płóciennego, dopuszczalne zastosowanie materiałów z tworzyw sztucznych niewpływające na wygląd samolotu

- uzupełnienie zaślepek technologicznych

- mycie poszycia kadłuba i skrzydeł ciśnieniowo na gorąco

- usuwanie środkami do ściągania powłok malarskich lub mechanicznie przy pomocy włókniny ściernej zewnętrznej warstwy farby z obiektu do uzyskania gładkiej powierzchni przygotowanej do gruntowania

(UWAGA! Prace przygotowawcze nie mogą naruszać anodowej powłoki galwanicznej konstrukcji samolotu).

- mycie odtłuszczanie przygotowujące poszycie do malowania

- gruntowanie poszycia farbą epoksydową renowacyjną do konstrukcji lotniczych bez dodatku chromianów

- malowanie farbą nawierzchniową akrylową w kolorach występujących na poszyciu samolotu

- naniesienie oznaczeń państwowych, numerów bocznych oraz oznaczeń eksploatacyjnych

Lokalizacja obiektu: Samolot znajduje się na wystawie plenerowej w siedzibie głównej Muzeum Wojska Polskiego w Alejach Jerozolimskich 3 w Warszawie

(UWAGA !) Zamówienie obejmuje przewiezienie samolotu z ekspozycji Muzeum Wojska Polskiego w Alejach Jerozolimskich 3 w Warszawie do Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej przy ul. Powsińskiej 13 w Warszawie